Chế tạo, đặc trưng của vật liệu nano cấu trúc lõi vỏ CeO2@SiO2

để làm giàu và xác định kim loại nặng trong mẫu thực phẩm

Đinh Thị Dịu1,2, Phạm Thị Mỹ Quỳnh1, Vũ Minh Đức1, Phạm Tiến Đức1,*

1Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

2Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Công trình khoa học này nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cấu trúc lõi vỏ CeO2@SiO2 trong đó nanosilica (SiO2) tách từ vỏ trấu được phủ oxit đất hiếm CeO2. Vật liệu CeO2@SiO2 được xác định các đặc trưng bằng các phương pháp XRD, FT-IR, TEM, BET và thế zeta. Vật liệu CeO2@SiO2 có khả năng hấp phụ các kim loại nặng (Cu và Pb) cao hơn nhiều so với vật liệu SiO2. Thời gian hấp phụ, lượng vật liệu, pH tối ưu để hấp phụ Cu(II) và Pb(II) bằng vật liệu CeO2@SiO2 lần lượt là 120 phút, 5 mg/mL và pH = 6. Nghiên cứu cho thấy sự hấp phụ của Cu(II) và Pb(II) trên CeO2@SiO2 chủ yếu do lực tương tác tĩnh điện. Ứng dụng vật liệu CeO2@SiO2 để làm giàu xác định hàm lượng Cu(II) và Pb(II) trong một số mẫu thực phẩm bằng phương pháp F-AAS. Kết quả phân tích được so sánh với phương pháp ICP- MS cho sai số thấp hơn 15% với hệ số làm giàu 100 lần.

Từ khóa: Kim loại nặng, CeO2@SiO2, vỏ trấu, hấp phụ, phân tích thực phẩm

Synthesis, characterization of core-shell CeO2@SiO2 nanoparticles for

pre-concentration and determination of heavy metals in food samples

Dinh Thi Diu1,2, Pham Thi My Quynh1, Vu Minh Duc1, Pham Tien Duc1,*

1Faculty of Chemistry, University of Science, Vietnam National University, Hanoi

2Faculty of Environmental Sciences, University of Science, Vietnam National University, Hanoi

Abstract

The present study aims to fabricate novel core-shell CeO2@SiO2 nanoparticles by coating rare-earth oxide (CeO2) on nanosilica (SiO2) rice husk. The CeO2@SiO2 was characterized by XRD, FT-IR, TEM, BET and zeta potential measurements. Adsorption of heavy metals (Cu and Pb) on CeO2@SiO2 was much higher than SiO2. Optimum conditions of adsorption time, adsorbent dosage, pH for adsorption of both Cu(II) and Pb(II) on CeO2@SiO2 were 120 min, 5 mg/mL and 6, respectively. Adsorption of Cu(II) and Pb(II) on CeO2@SiO2 surface was mainly controlled by electrostatic interaction. The CeO2@SiO2 was applied for pre-concentration and determination of Cu and Pb in food samples by F-AAS. The obtained results were validated by ICP- MS with the relative deviation less than 15% and enrichment factor of 100.

Keywords: Heavy metal, CeO2@SiO2, rice husk, adsorption, food analysis